МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 февраля 2021 г. N 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ"

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст. 778) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства меди".

2. Признать утратившим силу приказ Минприроды России от 15.04.2019 N 243 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства меди" (зарегистрирован Минюстом России 20.05.2019, регистрационный N 54664).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует в течение шести лет.

Министр

А.А.КОЗЛОВ

# Утвержден

приказом Минприроды России

от 01.02.2021 N 68

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ"

## Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемка, хранение, обработка, транспортировка, учет, смешивание, измельчение, сушка, резка и скрининг сырья при первичном и вторичном производстве меди | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 100 |
|  | Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 12,0 |
|  | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 1,0 |
| Первичная выплавка меди в печах и конвертерах, за исключением технологического процесса направления выбросов пыли и металлов на завод по производству серной кислоты или жидкого серы диоксида, | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 200 |
|  | Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 15,0 |
|  | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 1,0 |
| Вторичная выплавка меди в печах и конвертерах и переработка вторичных продуктов для производства меди за исключением технологического процесса направления выбросов пыли и металлов на завод по производству серной кислоты | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 70 |
|  | Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 10,0 |
|  | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 5,0 |
|  | Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 1,0 |
| Первичное и вторичное производство медных анодов | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 70 |
|  | Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 5,0 |
|  | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0 |
|  | Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 0,5 |
| Применение печей для производства полуфабрикатов | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 20,0 |
|  | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 15,0 |
| Производство медных электролитических порошков | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 25,0 |
| Производство медного купороса | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 10,0 |
| Первичное производство меди, за исключением технологического процесса направления серы диоксида на установки по производству серной кислоты или жидкого серы диоксида | Серы диоксид | мг/нм3 | 1700 |
| Вторичное производство меди, за исключением технологического процесса направления серы диоксида на установки по производству серной кислоты или жидкого серы диоксида | Серы диоксид | мг/нм3 | 300 |
| Электролитическое рафинирование с использованием промывочных камер машин для обдирки катодов и машины для промывки отработанных анодов | Серная кислота | мг/м3 | 10 |
| Пирометаллургические процессы | Азота диоксид | мг/м3 | 130 |
|  | Азота оксид | мг/м3 | 170 |

## Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ

| Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Мышьяк и его соединения | мг/дм3 | 0,2 |
| Медь | мг/дм3 | 1 |
| Никель | мг/дм3 | 0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 25 |

--------------------------------

<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4524; 2019, N 20, ст. 2472).